DRUT OCYNKOWANY OGNIOWO

PN-EN 62561-2 /PN-EN 1461

ZASTOSOWANIE: UZIOMY, PRĘTY NA ZWODY, PRĘTY UZIEMIAJĄCE ORAZ PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE

| Średnica | mm | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Przekrój | mm2 | 50 | 78 |
| Materiał wsadowy |  | St1X C4D1 | St1X C4D1 |
| Waga kręgu | kg | 50 | 50 |
| Długość kręgu | m | 128 | 80 |

PN-EN 10244-2/ PN-EN 1461

ZASTOSOWANIE: OGÓLNE

| Średnica | mm | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przekrój | mm2 | 28 | 38 | 50 | 78 |
| Materiał wsadowy |  | St1X C4D1 | St1X C4D1 | St1X C4D1 | St1X C4D1 |
| Waga kręgu | kg | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Długość kręgu | m | 227 | 166 | 128 | 80 |

| NORMY | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- |
| PN-89/H-84023/04 | Stal określonego zastosowania. Stal niskowęglowa zwykłej jakości. Gatunki. |
| PN-EN ISO 16120-3 | Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu − Część 3: Wymagania dla walcówki ze stali niskowęglowej nieuspokojonej i zastępującej stal nieuspokojoną. |
| PN-EN10079 | Terminologia wyrobów stalowych |
| PN-EN 10017 | Walcówka stalowa do ciągnienia i/lub walcowania na zimno − Wymiary i tolerancje. |
| PN-EN 62561-2/2012 | Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. |
| PN-EN ISO 1460 | Powłoki metalowe − Powłoki cynkowe zanurzeniowe na materiałach żelaznych − oznaczenie masy jednostkowej metodą wagową. |
| PN-EN 1461 | Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe, żeliwne metodą zanurzeniową. Wymagania i metody badań. |
| PN-EN 10244-1 | Drut stalowy i wyroby z drutu − Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym − Część 1: Postanowienia ogólne. |
| PN-EN 10244-2 | Drut stalowy i wyroby z drutu − Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym − Część 2: Powłoki z cynku lub ze stopu cynku. |
| PN-EN 10204 | Wyroby metalowe − Rodzaje dokumentów kontroli. |

| DANE TECHNICZNE |  |
| --- | --- |
| POWŁOKA | Powłoka cynku zgodnie z normą PN-EN 62561-2 lub PN-EN 10244-2 |
| POWIERZCHNIA | Powłoka cynku gładka, ciągła i bez odbarwień |
| KRĘGI | - Standardowa waga kręgu 50kg, na indywidualne zamówienie od 20 kg do 50 kg Średnica wewnętrzna kręgu wynosi 660 − 700 mm - Średnica zewnętrzna kręgu wynosi 780 − 840 mm |
| PAKOWANIE | Materiał dostarczany na paletach lub w wiązkach |
| OZNACZENIE | Paleta lub wiązka drutu oznaczona z opisem asortymentu i wagą |
| TOLERANCJA ILOŚCIOWA | Ze względu na charakter dostarczanych produktów, Tiga-Cynk Sp. z o.o. ma prawo do realizacji dostawy w tolerancji wagowej +/- 10% w stosunku do przyjętej w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia wagi nominalnej |